| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23072828 |  |  | n/c |  |  |  |  | 040117 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550502 / TU.750639 / D22A |  |  |  | 3- LINER SUPPORTS |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 3 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR GLASS BEAD NO DIÂMETRO EXTERNO DESGASTADO. IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD TO THE WORN OUTER DIAMETER. IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | ENCHER COM SOLDA O DIÂMETRO EXTERNO NA ÁREA DESGASTADA, AMS 5796 WELD OUTSIDE DIAMETER IN WORN AREA, AMS 5796 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO EXTERNO COM SOLDA, DEIXANDO= 0.871¨+OU- 0.003¨ VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE OUTER DIAMETER WITH WELDING, ALLOWING= 0.871 ̈+OR- 0.003 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, SUAVISANDO AS ARESTAS. PREPARE THE MACHINED AREAS, CUTTING THE EDGES. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date):14/01/2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 14/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)