| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348946 |  |  | N/A |  |  |  |  | 040127 |  |  | 02686 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| LMG 4069-42 |  |  |  | HALF RING, AIR DUCT, ENGINE COMPRESSOR |  |  | REPARO T56 / REPAIR T56 |  | 02 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Remover nickel-cadmiun e coating remanescente afim de deixar peça preparada para aplicação de novo revestimento. Remove nickel-cadmiun and remaining coating to leave the part ready for re-coating. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme SPOP 209 (IAS-IP-0006 3.10 Rev.3). Clean per SPOP 209 (IAS-IP-0006 3.10 Rev.3). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAITING |  |  | Aplique epoxy e Enamel conforme SPOP 148 (IAS-IP-005 3.6 Rev.5) (OBS: TINTA CINZA INLET) Apply epoxy and Enamel according to SPOP 148 (IAS-IP-005 3.6 Rev.5) (NOTE: INLET GRAY PAINT) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TRATAMENT |  |  | Deixe secar em temperatura ambiente por 30 min e após coloque em um forno conforme especificação do produto utilizado pela tabela 8 disponível na SPOP 148 (IAS-IP-005 3.6 Rev.5) Dry for 30 minutes in air at room at room temperature. Use an oven for heat, see SPOP 148 Table 8 for the applicable cure cycle (IAS-IP-005 3.6 Rev.5) Temperatura/ Temperature: ____________. Início tratamento/ Start Treatment: ____________. Fim tratamento/ End Treatment: _____________. NCC forno/Oven: _____________. Data de validade/ Expiration Date: ____________. |  |  |  |  |  |  |
|  | PINTURA | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Pedro Fonseca |  |  |  | 16/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)