| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23005999 |  |  | WW4903 |  |  |  |  | 041369 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550283 / D22A |  |  |  | FRONT CASING |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REMOVER O CAGE E ESCREVER NELE O S/N= WW4903 DESTE CASING PARA VOLTAR AO MESMO. REMOVE THE CAGE AND WRITE ON IT THE S/N= WW4903 OF THIS CASING TO RETURN TO IT. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A FACE DIANTEIRA ¨G¨ o DIÂMETRO ¨F¨ e o CHANFRO, ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO. MACHINE THE FRONT FACE ̈G ̈ THE DIAMETER ̈F ̈ and the CHAMFER, UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR TODAS AS ÁREAS, PRINCIPALMENTE PARA PROTEJER A TINTA. INSULATE ALL AREAS, ESPECIALLY TO PROTECT THE PAINT. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR A FACE-G e o DIÂMETRO ¨F¨, COM SPRA BRONZE, APÓS USINAGEM FINAL A ALTURA TOTAL SERÁ = 11.517¨ +OU- 0.003¨e o DIÂMETRO ¨F¨ SERÁ = 8.360¨ +OU- 0.001¨ VEJA A FIGURA ANEXA. METALLIZE THE G-FACE and the DIAMETER ̈F ̈, WITH SPRA BRONZE, AFTER FINAL MACHINING THE TOTAL HEIGHT WILL BE = 11.517 ̈ +OR- 0.003 ̈ and the DIAMETER ̈F ̈ WILL BE = 8.360 ̈ +OR- 0.001 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | PREPARO / PREPARE |  |  | PREPARAR A ÁREA USINADA, REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO DAS PROXIMIDADES, LIMPAR OS FUROS E AS ROSCAS E MONTAR O CAGE QUE ESTÁ NA INSPEÇÃO. PREPARE THE MACHINED AREA, REMOVE EXCESS METALLIZATION FROM THE VICINITY, CLEAN HOLES AND THREADS AND ASSEMBLE THE CAGE THAT IS IN THE INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10. CLEAR AS PER IP-0006, 3.10. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 15/01/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 17/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)