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	REVISÃO
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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	23005999
	WW4903
	041369
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550283   /  D22A
	FRONT CASING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REMOÇÃO / REMOVE	REMOVER O CAGE E ESCREVER NELE O S/N= WW4903 DESTE CASING PARA VOLTAR AO MESMO.

REMOVE THE CAGE AND WRITE ON IT THE S/N= WW4903 OF THIS CASING TO RETURN TO IT.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A FACE DIANTEIRA ¨G¨ o DIÂMETRO ¨F¨ e o CHANFRO, ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO.

MACHINE THE FRONT FACE ̈G ̈ THE DIAMETER ̈F ̈ and the CHAMFER, UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED

	3
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR TODAS AS ÁREAS, PRINCIPALMENTE PARA PROTEJER A TINTA.

INSULATE ALL AREAS, ESPECIALLY TO PROTECT THE PAINT.

	4
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	METALIZAR A FACE-G e o DIÂMETRO ¨F¨, COM SPRA BRONZE, APÓS USINAGEM FINAL A ALTURA TOTAL SERÁ = 11.517¨ +OU- 0.003¨e o DIÂMETRO ¨F¨ SERÁ = 8.360¨ +OU- 0.001¨
VEJA A FIGURA ANEXA.

METALLIZE THE G-FACE and the DIAMETER ̈F ̈, WITH SPRA BRONZE, AFTER FINAL MACHINING THE TOTAL HEIGHT WILL BE = 11.517 ̈ +OR- 0.003 ̈ and the DIAMETER ̈F ̈ WILL BE = 8.360 ̈ +OR- 0.001 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	5
	REPAIR SHOP	PREPARO / PREPARE	PREPARAR A ÁREA USINADA, REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO DAS PROXIMIDADES, LIMPAR OS FUROS E AS ROSCAS
E MONTAR O CAGE QUE ESTÁ NA INSPEÇÃO.

PREPARE THE MACHINED AREA, REMOVE EXCESS METALLIZATION FROM THE VICINITY, CLEAN HOLES AND THREADS AND ASSEMBLE THE CAGE THAT IS IN THE INSPECTION.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10.

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10.

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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