| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6821322 |  |  | A-7642 |  |  |  |  | 040674 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550502 / 750639 / D22A |  |  |  | REAR BEARING SUPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | PREPARAR, SOLDAR E SUAVISAR AS 6- TRINCAS ENCONTRADAS EM ¨END¨, COM AMS 5674 (347SS) PREPARE, WELD AND SMOOTH THE 6- CRACKS FOUND AT ̈END ̈, WITH AMS 5674 (347SS) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | ALIVIO DE TENSAO / STRESS RELIEF |  |  | EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 650°C POR 3- HORAS. PERFORM STRAIN RELIEF AT 650°C FOR 3-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS 2- FACES ¨L e M¨ e os 2- DIÂMETROS ¨J e K¨, REMOVENDO APENAS OS CALOS, PODE DEIXAR 70% DE MANCHAS. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINING THE 2- FACES ̈L and M ̈ and the 2- DIAMETERS ̈J and K ̈, REMOVING ONLY THE CALLUSES, CAN LEAVE 70% OF STAINS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 15/01/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 17/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)