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	REGISTRO
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	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6821322
	A-7642
	040674
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550502   /   750639   /  D22A
	REAR BEARING SUPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	PREPARAR, SOLDAR E SUAVISAR AS 6- TRINCAS ENCONTRADAS EM ¨END¨, COM AMS 5674 (347SS)

PREPARE, WELD AND SMOOTH THE 6- CRACKS FOUND AT ̈END ̈, WITH AMS 5674 (347SS)

	2
	REPAIR SHOP	ALIVIO DE TENSAO / STRESS RELIEF	EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 650°C POR 3- HORAS.

PERFORM STRAIN RELIEF AT 650°C FOR 3-HOURS.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AS 2- FACES ¨L e M¨ e os 2- DIÂMETROS ¨J e K¨, REMOVENDO APENAS OS CALOS, PODE DEIXAR 70% DE MANCHAS.
VEJA A FIGURA ANEXA.

MACHINING THE 2- FACES ̈L and M ̈ and the 2- DIAMETERS ̈J and K ̈, REMOVING ONLY THE CALLUSES, CAN LEAVE 70% OF STAINS. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM       (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 15/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	17/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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