| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23005961 |  |  | 21988 |  |  |  |  | 041296 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550502 / 750639 / D22A |  |  |  | REAR BEARING SUPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | PREPARAR E SOLDAR AS 5- TRINCAS NO HAT BAND e no FRONT FLANGE, MOSTRADOS NO LAUDO ANEXO. AMS 5674 (347SS) PREPARE AND WELD THE 5- CRACKS IN THE HAT BAND and FRONT FLANGE, SHOWN IN THE ATTACHED REPORT. AMS 5674 (347SS) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | ALIVIO DE TENSAO / STRESS RELIEF |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 650 °C, POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT AT 650 °C, FOR 3-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨ e as faces ¨L e M¨, APENAS PARA ELIMINAR ALGUNS CALOS, PODE DEIXAR 70% DE MANCHAS. MACHINING THE DIAMETERS ̈J and K ̈ and the faces ̈L and M ̈, JUST TO ELIMINATE SOME CALLUSES, CAN LEAVE 70% OF STAINS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NDT | LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO VISUAL E ANÁLISE DO LAUDO. VISUAL INSPECTION AND ANALYSIS OF THE REPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR GLASS BEAD GERAL PARA CLAREAR.IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD GENERAL TO LIGHTEN. IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 20/01/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 20/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)