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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	23005961
	29702
	041296
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS   /   AE-109692
	REAR BEARING SUPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	PREPARAR E SOLDAR AS 2- TRINCAS ASSINALADAS E MOSTRADAS NAS FOTOS ANEXAS,
AMS 5674 (347SS)

PREPARE AND WELD THE 2- CRACKS MARKED AND SHOWN IN THE ATTACHED PHOTOS, AMS 5674 (347SS)

	2
	REPAIR SHOP	ALIVIO DE TENSAO / STRESS RELIEF	TRATAMENTO TÉRMICO EM 650 °C, POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 650 °C, FOR 3-HOURS.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨ e as faces ¨L e M¨, APENAS PARA ELIMINAR ALGUNS CALOS, PODE DEIXAR 70% DE MANCHAS.

MACHINING THE DIAMETERS ̈J and K ̈ and the faces ̈L and M ̈, JUST TO ELIMINATE SOME CALLUSES, CAN LEAVE 70% OF STAINS.

	4
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO VISUAL E ANÁLISE DO LAUDO.

VISUAL INSPECTION AND ANALYSIS OF THE REPORT.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO         (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 20/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	20/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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