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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6870409
	2037
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-108636   /   TU. A-7706
	      GUIDE VAVE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	METALIZAR AS FACES INTERNAS DO RASGO DA PERIFERIA COM METCO 68F-NS-1
LARGURA FINAL SERÁ 0.104¨

METALLIZE INNER PERIPHERY TEAR FACES WITH METCO 68F-NS-1 FINAL WIDTH WILL BE 0.104

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AS FACES INTERNAS DO RASGO METALIZAD0, CUIDANDO PARA FICAR CONFORME AS MEDIDAS DA FIGURA ANEXA. LARGURA= 0.104¨ +OU- 0.001¨
SUAVISAR OS CANTOS VIVOS.

MACHINE THE INTERNAL FACES OF THE METALIZAD0 SLOT, TAKING CARE TO CONFORM TO THE MEASUREMENTS IN THE ATTACHED FIGURE. WIDTH= 0.104 ̈ +OR- 0.001 ̈ SOFTEN THE SHARP CORNERS.

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP=0006, 3.10.

CLEAN ACCORDING TO IP=0006, 3.10.

	4
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO?  (  )SIM       (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO         (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 15/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	16/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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