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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6894068
	PSS2651
	040117
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550502   /   750639   /  D22A
	COMBUSTION LINER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C POR 30 MINUTOS.

PERFORM HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES.

	2
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	PREPARAR E SOLDAR AS TRINCAS NA DOME ÁREA, CORPO,  NA TRANSITION SECTION E SUAVISAR AS SOLDAS. AMS 5798.

PREPARE AND WELD THE CRACKS IN THE DOME AREA, BODY, TRANSITION SECTION AND SMOOTH THE WELDS. AMS 5798.

	3
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 1010°C POR 30 MINUTOS.

PERFORM HEAT TREATMENT AT 1010°C FOR 30 MINUTES.

	4
	REPAIR SHOP	CALIBRAR / CALIBRATE	CALIBRAR AS 6- DEFLETORAS INTERNAS.

CALIBRATE THE 6- INTERNAL DEFLECTORS.

	5
	REPAIR SHOP	CALIBRAR / CALIBRATE	CALIBRAR OS CORRUGADOS DO CORPO.

CALIBRATE THE CORRUGATED BODY.

	6
	REPAIR SHOP	CALIBRAR / CALIBRATE	CALIBRAR A ÁREA DE ESCAPE DA TRANSITION.

CALIBRATE THE ESCAPE AREA OF THE TRANSITION.

	7
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM          (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	8
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	SEM DESMARCAR AS TRINCAS, LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

WITHOUT CLEARING THE CRACKS, CLEAN ACCORDING TO IP-0006, 3.10

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO          (  ) REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 21/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	21/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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