| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842678 |  |  | 1182-273 |  |  |  |  | 041298 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550502 / 750639 / D22A |  |  |  | FRONT BEARING SUPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨ ATÉ REMOVER O CROMO, PODE FICAR ALGUMA POROSIDADE. RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈ UNTIL REMOVING THE CHROME, SOME POROSITY MAY REMAIN. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR A FACE-¨E¨ e o DIÂMETRO ¨F¨O MÍNIMO PARA LIMPAR, DEIXANDO PEQUENA MANCHA. RECTIFY THE FACE AND THE MINIMUM DIAMETER TO CLEAN, LEAVING A SMALL STAIN. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨C¨, APÓS RETÍFICA FINAL FICARÁ COM: 9.2495¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈C ̈, AFTER FINAL GRINDING WILL BE WITH: 9.2495 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨F¨ e na FACE ¨E¨, MEDIDAS FINAIS: 4.756¨ e 0.864¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME ON THE DIAMETER ̈F ̈ and FACE ̈E ̈, FINAL MEASUREMENTS: 4.756 ̈ and 0.864 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 5- HORAS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O CROMO DA FACE-E e os DIÂMETROS ¨F e C¨, DEIXANDO: E= 0.8640¨ + 0.0005¨ F= 4.7560¨+ 0.0005¨ C= 9.2490¨ + 0.0005¨ REMOVER OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE CHROME OF THE E-FACE and the DIAMETERS "F and C", LEAVING: E= 0.8640 ̈ + 0.0005 ̈ F= 4.7560 ̈+ 0.0005 ̈ C= 9.2490 ̈ + 0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 22/01/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 22/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)