| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6812971 |  |  | N/A |  |  |  |  | 039483 |  |  | 02188 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550449 |  |  |  | COMPRESSOR AIR BLEED VALVE BODY ASSY |  |  | PINTURA / PAINTING |  | 8-EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Aplicar GLASS BEAD A Fim De Remover Por Completo Todo SERMETEL Remanescente, CONFORME A (IAS-IP-0006-3.26). Apply GLASS BEAD To Completely Remove All SERMETEL Remnant, CONFORMING (IAS-IP-0006-3.26). |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar Limpeza Aquosa Das Peças Após O Jateamento Conforme A (Ias-Ip-0006 Item, 3.10). Perform Wet Cleaning of Parts After Blasting According to A (Ias-Ip-0006 Item, 3.10). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar o processo de FPI: ASTM E 1417, METHOD-A. LEVEL 3. Apresentou alguma indicação? ( )sim ( )não . RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT INDICATION? ( )YES ( )NO. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar Limpeza Apos NDT Conforme IAS-IP-0006 Item 3.10. PERFORM CLEAR AS PER IAS-IP-0006 3.10. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | ISOLAR TODAS AS ÁREAS DE CONTATOS INTERNAS E APLICA SERMETEL-518, NAS FACES EXTERNAS CONFORME IAS-IP-0005 ITEM 3.18 REV.05. Isolate all areas of internal contacts and apply sermetel-518, external faces as per ias-ip-0005 item 3.18 rev.05. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | Seque cada camada a 71-88°C (160-190°F) por mais de 30 minutos, seguido um próximo tratamento de cura a 335-352°C (635-665°F) por mais de 30 minutos. Dry each layer at 71-88°C (160-190°F) for more than 30 minutes, followed by a subsequent curing treatment at 335-352°C (635-665°F) for more than 30 minutes. Início tratamento/ Start Treatment: ____________. Fim tratamento/ End Treatment: _____________. NCC forno/Oven: _____________. Data de validade/ Expiration Date: ____________.. |
|  | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | ISOLAR TODAS AS ÁREAS EXTERNA E APLICA MOLYKOTE, NAS ÁREAS INTERNAS. ISOLATE ALL EXTERNAL AREAS AND APPLY MOLYKOTE, IN INTERNAL AREAS. |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZA INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO. ( ) REPROVADO . FINAL INSPECTION. () APPROVED. () FAILED. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| SN-FF34860 SN-FF34865 SN-FF54897 SN-FF34872 SN-FF34916 SN-FF34879 SN-FF34875 SN-FF1457 |  |  |  |  |  | VINICIUS RAFAEL |  |  |  | 23/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)