| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6890515 / 6789016 |  |  | N/A |  |  |  |  | 039498 |  |  | 02188 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE-109928 |  |  |  | MANIFOLD ASSY BLEED OFFSET 5TH STAGE AND 10TH STAGE |  |  | REPARO / REPAIR |  | 8-EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REALIZAR O DESEMPENO DAS FACES DE APOIO DEIXANDO O MAIS UNIFORMER. PERFORM THE PERFORMANCE OF THE FACES OF SUPPORT LEAVING THE MOST UNIFORMER. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar Limpeza conforme IAS-IP-0006, ITEM 3.10. Perform Clear as per IAS-IP-0006, ITEM 3.10. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar Limpeza Apos NDT Conforme IAS-IP-0006 Item 3.10. PERFORM CLEAR AS PER IAS-IP-0006 3.10. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | ISOLAR TODAS AS ÁREAS DE CONTATOS E ROSCAS E APLICA SERMETEL-518, CONFORME IAS-IP-0005 ITEM 3.18 REV.05. ISOLATE ALL AREAS OF CONTACTS AND THREADS AND APPLY SERMETEL-518, AS PER IAS-IP-0005 ITEM 3.18 REV.05. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | Seque cada camada a 71-88°C (160-190°F) por mais de 30 minutos, seguido um próximo tratamento de cura a 335-352°C (635-665°F) por mais de 30 minutos. Dry each layer at 71-88°C (160-190°F) for more than 30 minutes, followed by a subsequent curing treatment at 335-352°C (635-665°F) for more than 30 minutes. Início tratamento/ Start Treatment: ____________. Fim tratamento/ End Treatment: _____________. NCC forno/Oven: _____________. Data de validade/ Expiration Date: ____________.. |
|  | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Polir as faces de apoio e lapidar a face de vedação. Polish the support faces and lap the sealing face. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZA INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO. ( ) REPROVADO . FINAL INSPECTION. () APPROVED. () FAILED. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| CONJUNTO DE MANIFOLDS 5 E 10 STG. |  |  |  |  |  | VINICIUS RAFAEL |  |  |  | 23/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)