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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6890515 / 6789016
	                             N/A
	039498
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-109928
	MANIFOLD ASSY BLEED OFFSET 5TH STAGE AND 10TH STAGE 
	REPARO / REPAIR	8-EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REALIZAR O DESEMPENO DAS FACES DE APOIO DEIXANDO O MAIS UNIFORMER.

PERFORM THE PERFORMANCE OF THE FACES OF SUPPORT LEAVING THE MOST UNIFORMER.

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar Limpeza conforme IAS-IP-0006, ITEM 3.10.

Perform Clear as per IAS-IP-0006, ITEM 3.10.

	3
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar Limpeza Apos NDT Conforme IAS-IP-0006 Item 3.10.

PERFORM CLEAR AS PER IAS-IP-0006 3.10.

	5
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	ISOLAR TODAS AS ÁREAS DE CONTATOS E ROSCAS E APLICA SERMETEL-518, CONFORME IAS-IP-0005 ITEM 3.18 REV.05.

ISOLATE ALL AREAS OF CONTACTS AND THREADS AND APPLY SERMETEL-518, AS PER IAS-IP-0005 ITEM 3.18 REV.05.

	6
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	Seque cada camada a 71-88°C (160-190°F) por mais de 30 minutos, seguido um próximo tratamento de cura a 335-352°C (635-665°F) por mais de 30 minutos.

Dry each layer at 71-88°C (160-190°F) for more than 30 minutes, followed by a subsequent curing treatment at 335-352°C (635-665°F) for more than 30 minutes.
	Início tratamento/ Start Treatment: ____________.
 
Fim tratamento/ End Treatment: _____________.
 
NCC forno/Oven: _____________.
 
Data de validade/ Expiration Date: ____________.




	
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Polir as faces de apoio e lapidar a face de vedação.

Polish the support faces and lap the sealing face.

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZA INSPEÇÃO FINAL.

( ) APROVADO. ( ) REPROVADO .

FINAL INSPECTION.

() APPROVED. () FAILED.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):

	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	CONJUNTO DE MANIFOLDS 5 E 10 STG.
	VINICIUS RAFAEL
	23/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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