| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6879879 |  |  | 31148 |  |  |  |  | 039933 |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270623 |  |  |  |  |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Reparar a dimensão “Y” soldar chanfro da área “CH” conforme GTAW (AMS 2685) classe II, com AMS 5838 com atmosfera de argônio aplicando material suficiente para usinagem final da DIM Y que será de no mínimo 0.045 inch (1.14 mm) com menor quantidade de calor possível conforme PRPL 1-4, Item 2. GTAW (AMS 2685) Class II weld using AMS 5838 (Hast S) filler material in an argon gas atmosphere to fill the and weld build the DIM Y, adjacent AREA CH with minimum heat input to produce a quality weld (Ref. PRPL 1--4, Item 2). Apply sufficient weld material to the radial arc length of the chamfer (AREA CH) to get DIM Y 0.045 in. (1.14 mm). |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Centrar pelo diâmetro L e usinar diâmetro BA e M para remover toda metalização existente corrigindo os desvios de concentricidade. Locate part on machine using diameter L as reference and grind the bearing bore DIA BA and bellows diameter M to remove thermal spray or from previous repair. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Restaurar dimensão “Y” deixando maior que 0.045 inch, realizar acabamento quebrando os cantos vivos. Machine Dimesion “Y” to a minimum of 0.0045 inch, remove deburs and break sharp edges. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Desamassar Stub Flange, manter a medida de 0.380 inch conforme Detalhe D da Figura 8 anexa. E desamassar dentes marcados recuperando o contorno original da peça. Rework Stub Flange profile as close as possible to original contour, make sure Stub Flange keep 0.380 inch as show in Detail D of Figure 8 attached. Straighten and reform dents of the part to get a surface equal or better than original. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev. 03. Perform Cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local usinado conforme indicado no local trabalhado conforme etapas anteriores (Perform NDT local on worked areas as show in previous steps conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | Isolar áreas que não será aplicado nickel plating. Aplicar Electroless-nickel plating AMS 2404 conforme PRPL 2-D001 e PRPL 1-5 item 4 para usinagem obter as medidas finais conforme abaixo: Dia BA: 2.4410 inch Dia M: 2.4435 inch Mask all areas that will no be applied electroless nickel plating AMS 2404. Apply electroless nickel plating AMS 2404 per PRPL 2-D001 and PRPL 1-5 item 4 to get final machine values as specified above: Dia BA: 2.4410 inch Dia M: 2.4435 inch |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem conforme especificações abaixo: DIA BA para 2.4410 inch +0.0005 inch / -0.000 inch (62.00 mm) com um batimento máximo de 0.002 inch (0.051 mm). DIA M para 2.4359 inch +0.0005 inch / -0.000 inch (61.872 mm). NOTA: USINAR A TRANSIÇÃO ENTRE O DIA BA E DIA M COM UM RAIO DE 0.030 INCH (0.76 MM). Final machine as specified bellow: Bearing bore (DIA BA) to 2.4410 inch +0.0005 inch / -0.000 inch (62.00) with a maximum runout of 0.002 in. (0.051 mm). Bellows bore (DIA M) to 2.4359 inch +0.0005 inch / -0.000 inch (61.872 mm). NOTE: MACHINE THE 0.030 IN. (0.76 MM) RADIUS LOCATED AT THE TRANSITION BETWEEN THE BEARING BORE (DIA BA) AND THE SEAL FLANGE BORE (DIA M). |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local alpicado nickel conforme indicado no (Perform NDT plated area conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 8 attached |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 24/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)