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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6793749
	12174
	
                  IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-109696  /  TURBINE  /  -15
	REAR BEARING SUPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	PREPARAR, SOLDAR E SUAVISAR 
AS TRINCAS ENCONTRADAS EM END.      AMS 5674 (347SS) 

PREPARE, WELD AND SMOOTH THE CRACKS FOUND IN END. AMS 5674 (347SS)

	2
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 650 °C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 650 °C FOR 3-HOURS.

	3
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM         (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AS FACES e os DIÂMETRSO DO FRONT FLANGE, APENAS PARA REMOVER OS CALOS, PODE DEIXAR 70% DE MANCHAS.

MACHINING THE FACES and FRONT FLANGE DIAMETERS, JUST TO REMOVE CALLUSES, CAN LEAVE 70% STAINS.

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO           (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 24/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	24/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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