| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6859428 |  |  | XX2610 |  |  |  |  | 039483 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| MÉXICO / CAE-550449 / COMPRESSOR / D22A |  |  |  | ACCESSORY BOX HOUSING |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO CENTRAL DA ÁREA EXTERNA, DEIXANDO COM 1.678¨ +OU- 0.001¨, PARA ALOJAR UMA BUCHA QUE SERÁ CONFECCIONADA. VEJA A FIGURA DA PÁGINA 920 ANEXA. CENTRAR PELOS DIÂMETROS MARCADOS DE VERDE NA FIGURA. MACHINE THE CENTRAL INTERNAL DIAMETER OF THE EXTERNAL AREA, LEAVING IT WITH 1.678 ̈ +OR- 0.001 ̈, TO HOUSE A BUSHING THAT WILL BE MADE. SEE THE FIGURE ON PAGE 920 ATTACHED. CENTER BY THE DIAMETERS MARKED IN GREEN IN THE FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | CONFECCIONAR UMA BUCHA (AMS 4434), CONFORME A FIGURA ANEXA, DEIXANDO 0.002¨DE APERTO. MAKE A BUSHING (AMS 4434), AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE, LEAVING 0.002 ̈TIGHTENING. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | MONTAR A BUCHA E FRENAR COM O PINO P/N=MS9486-03, VEJA A FIGURA ANEXA. MOUNT THE BUSHING AND BRAKE WITH P/N=MS9486-03 PIN, SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A BUCHA CENTRAL INSTALADA, DEIXANDO O DIÂMETRO INTERNO= 1.4980¨+ 0.0005¨ e CHANFRE. VEJA A FIGURA ANEXA. RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR AS ROSCAS, FUROS E ÁREAS DE CONTATO. ISOLATE THREADS, HOLES, AND CONTACT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | PINTAR EXTERNAMENTE COM PRIME PA-0060 e CINZA PA 0065. PAINT EXTERNALLY WITH PRIME PA-0060 and GRAY PA 0065. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA. REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 25/01/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 25/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)