| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVERSOS |  |  | N/A |  |  |  |  | 039503 |  |  | 02686 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE-106837 |  |  |  | DZUS AND MISCELANEOS |  |  | REPARO T56 / REPAIR T56 |  | 387 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | GALVANIZAÇÃO |  |  | Remover e Aplicar nickel-cadmium plating em todas as áreas conforme SPOP 25. Remove and Apply nickel-cadmium plating on all suraces of the part per SPOP 25. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO |  |  | Realizar tratamento térmico a 177-204°C (350-400°F) por 3 horas. Do heat treatment at 177-204°C (350-400°F) for 3 hours. Início tratamento/ Start Treatment: ____________. Fim tratamento/ End Treatment: _____________. NCC forno/Oven: _____________. Data de validade/ Expiration Date: ____________. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T56 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Pedro Fonseca |  |  |  | 24/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)