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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	EPN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6785512
	N/C
	040044
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550502  /  D22A
	1- SHAFT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	CRIAR UM PONTO NA EXTREMIDADE, PRENDER ENTRE PONTOS E RETIFICAR O DIÂMETRO EXTERNO, DEIXANDO 0.4300¨

CREATE A POINT AT THE END, CLAMP BETWEEN POINTS AND GRIND THE OUTSIDE DIAMETER, LEAVING 0.4300

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR AS EXTREMIDADES E O DIÂMETRO INTERNO E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO EXTERNO, QUE NA RETÍFICA FINAL FICARÁ= 0.4355¨

 ISOLATE THE ENDS AND THE INNER DIAMETER AND APPLY HARD CHROME TO THE OUTER DIAMETER, WHICH IN THE FINAL GRINDING WILL BE = 0.4355

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	PRENDER ENTRE PONTOS E RETIFICAR O DIÂMETRO EXTERNO, DEIXANDO= 0.4356¨+OU- 0.0001¨

FASTEN BETWEEN POINTS AND GRIND THE OUTER DIAMETER, ALLOWING= 0.4356 ̈+OR- 0.0001

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER OS CANTOS VIVOS E OS EXCESSOS DE CROMO.

REMOVE SHARP CORNERS AND EXCESS CHROME.

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 28/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	28/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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