| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23064570 |  |  | 112 |  |  |  |  | 041790 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C47B / CAE-847477 |  |  |  | Combustion Liner |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual CSP22001. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 3 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) OHM Manual CSP22001. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | PREPARAÇÃO PARA SOLDA: - Realizar polimento, esmerilhar ou usinar a(s) área(s) de reparo para remover todas os cantos vivos, óxidos e defeitos. - Limpe a peça. Use um dos métodos a seguir para remover toda sujeira, graxa, incrustações ou material estranho que pode afetar a qualidade da solda: • Solventes de petróleo • AMS C-29602 or AMS C-83873 • Ultrasonically PREPARATION FOR WELDING: - Polish, grind or machine the repair area(s) to remove all sharp edges, oxides and defects. - Clean the piece. Use one of the following methods to remove all dirt, grease, scale or foreign material that can affect weld quality: • Petroleum solvents • AMS C-29602 or AMS C-83873 • Ultrasonically |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Soldar PR II usando arame de solda AMS 5798. Solde usando mínimo de calor possível. Utilize argon backup conforme necessário. Nota: Se a quantidade de solda for muito extensa é requerido a utilização de algum dispositivo para minimizar as distorções Weld PR II using AMS 5784 wire welder. Weld using as minimum heat as possible. Use argon backup as needed. Note: If the amount of weld is very extensive, it is required to use a device to minimize distortions. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Remover rebarbas das áreas soldadas deixando os perfis igual ou melhor do que o original. Remove burrs from the welded areas, leaving the profiles equal or better than the original. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Tratamento térmico: Realizar tratamento térmico 1000°F + ou - 25° F (538°C + ou - 14°C), por uma hora em atmosfera controlada. Heat treatment: Heat treat at 1000 + or - 25° F (538 + or - 14°C) for one hour in a controlled atmosphere. Temperature: ____________ Oven Start Time: ______________ Oven Finished at: _________________ NCC: ______________ Valid Until: _______________. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar ajuste das flautas mantendo-as uniforme com o perfil original do artigo. Reposition louvers to get a uniform opening as the original one. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspecionar visualmente as soldagens (Class II, Ref. M250-PRPL 1-4, Item 2). Visually inspect the welds (Class II, Ref. M250-PRPL 1-4, Item 2). |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual CSP22001. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 3 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) OHM Manual CSP22001. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 31/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)