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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6789695
	N/C
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-108636  /  -15
	3- SHAFT GEARS
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	3

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR OS DIÂMETROS ¨Y e Z¨, DEIXANDO: 0.493¨ e 0.555¨
NOTA: NÃO PRECISA RETIFICAR ATÉ OS DENTES, PODE PARAR DISTANTE 0.070¨

RECTIFY THE DIAMETERS ̈Y and Z ̈, LEAVING: 0.493 ̈ and 0.555 ̈ NOTE: DO NOT NEED TO GRIND UP TO THE TEETH, CAN STOP DISTANT 0.070

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR 0.006¨DE ESPESSURA DE CROMO DURO NOS DIÂMETROS ¨Y e Z¨

ISOLATE AND APPLY 0.006 ̈THICK HARD CHROME IN DIAMETERS ̈Y and Z

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR OS DIÂMETROS CROMADOS DEIXANDO 0.4985¨- 0.0002¨ e 0.5610¨- 0.0002¨
REMOVER OS CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE CHROME PLATED DIAMETERS LEAVING 0.4985 ̈- 0.0002 ̈ and 0.5610 ̈- 0.0002 ̈ REMOVE SHARP CORNERS.

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO         (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 03/02/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	03/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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