| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6878485 |  |  | MP91615 |  |  |  |  | 41423 |  |  | 02188 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550283 |  |  |  | BEARING SEPARATOR |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REMOVER O BANHO DE PRATA. OBS: PEÇA DE BRONZE REMOVE THE SILVER PLATE. NOTE: BRONZE PIECE |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | APLICAR BANHO DE PRATA, COM O DOBRO DO TEMPO USADO EM PARAFUSOS. IT-0279 APPLY SILVER PLATING, TWICE AS LONG AS USED ON SCREWS. IT-0279 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | AUGUSTO ROSA |  |  |  | 03/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)