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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	‘EPN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6846935
	SAC051500
	039504
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO  /  AE-109928  /  TA-045  /  -15
	FRONT BEARING CAGE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨ ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO.

MACHINE THE DIAMETERS ̈J and K ̈ UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED.

	2
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨, METCO 405= 0.003¨e COMPLETE COM 308NS-3
VEJA A FIGURA ANEXA.

ISOLATE AND METALLIZE DIAMETERS ̈J and K ̈, METCO 405= 0.003 ̈ and COMPLETE WITH 308NS-3 SEE THE ATTACHED FIGURE.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS DIÂMETROS METALIZADOS, DEIXANDO:
J= 3.283¨-0.0006¨
K= 3.973¨-0.0006¨
REMOVER OS CANTOS VIVOS.
VEJA A FIGURA ANEXA.

PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING THE EXCESS FROM THE ADJACENCIES.

	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS DAS ADJACÊNCIAS.



	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO           (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	
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	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 30/01/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	30/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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