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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6846935
	0836668
	039504
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO  /  AE-106837  /  TA-045  /  -15
	FRONT BEARING CAGE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨ ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO.

MACHINE THE DIAMETERS ̈J and K ̈ UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED.

	2
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨ COM METCO 405 e METCO 308 NS-3.
VEJA A FIGURA ANEXA.

ISOLATE AND METALLIZE THE DIAMETERS ̈J and K ̈ WITH METCO 405 and METCO 308 NS-3. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A METALIZAÇÃO INTERNA, DEIXANDO O DIÂMETRO:
J= 3.283¨-0.0005¨
K= 3.973¨-0.0005¨
VEJA AFIGURA ANEXA.

MACHINING THE INTERNAL METALLIZATION, LEAVING THE DIAMETER: J= 3.283 ̈-0.0005 ̈ K= 3.973 ̈-0.0005 ̈ SEE ATTACHED FIGURE.

	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO.

PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESS METALLIZATION.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM         (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO         (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 04/02/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	04/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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