

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6842678
	LOT 67
	039497
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO  /  AE-109928  /  TA-318  /  -15
	FRONT BEARING SUPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR OS DIÂMETRO ¨C e B¨ REMOVENDO APENAS 0.002¨ DE ESPESSURA.

GRINDING THE DIAMETERS ̈C and B ̈ REMOVING ONLY 0.002 ̈ THICKNESS.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NOS DIÂMETROS ¨C e B¨
VEJA A FIGURA ANEXA.

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETERS ̈C and B ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3 HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3 HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR OS DIÂMETROS, DEIXANDO:
C= 9.2495¨-0.0005¨
B= 5.312¨- 0.0005¨
CENTRANDO PELO ¨F¨
REMOVER CANTOS VIVOS.
VEJA A FIGURA ANEXA

RECTIFY THE DIAMETERS, LEAVING: C= 9.2495 ̈-0.0005 ̈ B= 5.312 ̈- 0.0005 ̈ CENTERING BY THE "F" REMOVE SHARP CORNERS. SEE ATTACHED FIGURE

	5
	NDT	PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO          (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 04/02/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	04/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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