| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23074384 |  | X599213 |  |  |  |  | 042098 |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAT-45576 |  |  | Ngv de 2° estágio |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | Realizar usinagem do diâmetro de localização do disco de turbina de 1° estágio para remover completamente a metalização existente. |  |  |  |  |  |  | REPAROS - USINAGEM |  |  |  |
| 02 | Inspeção dimensional do diâmetro usinado e registrar o valor encontrado: 1º _________________________________ |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 03 | Realizar inspeção por líquido penetrante conforme PRPL 1-8, do tipo 1, método A ou D com nível de sensibilidade 2 somente nas áreas usinadas . (local) FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-332 EM ANEXO ( ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT Do the fluorescent penetrant inspection in accordance with PRPL 1-8, type I, method A or D, sensitivity level 2, only in the machined area. WERE INDICATIONS FOUND? |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 04 | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 05 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 – 3.34. Cleaning after NDT inspection. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 07 | METALIZAR CONFORME ABAIXO - MASCARAR AS AREAS ADJACENTES PARA EVITAR A PRESENÇA DE MATERIAL DE METALIZAÇÃO EM AREAS NÃO DESEJADAS, - PREPARAR AS AREAS PARA METALIZAÇÃO COM JATEAMENTO DE ÓXIDO DE ALUMINIO E ENTÃO DESENGRAXAR A PEÇA CONFORME AMS-C-29602 or AMS-C-83873. - ESCOVAR AS AREAS A SEREM METALIZADAS COM ACETONA. - EM SEGUIDA METALIZAR OS DIÂMETROS DE LOCALIZAÇÃO DO DISCO DE 2° ESTÁGIO (Blade paths ,wheel shrouds) COM METCO 444 O SUFICIENTE PARA PERMITIR USINAGEM FINAL DOS DIÂMETROS CONFORME ABAIXO: - 1° ESTÁGIO – 6.250” |  |  |  |  |  |  | REPAROS - METALIZAÇÃO |  |  |  |
|  | USINAR OS DIÂMETROS METALIZADOS PARA A DIMENSÃO COMO ABAIXO: 1º ESTÁGIO – 6.267 ” + 0.0005” / - 0 |  |  |  |  |  |  | REPAROS - USINAGEM |  |  |  |
|  | REMOVER REBARBAS E EXCESSOS DE MATERIAL CONFORME NECESSÁRIO. |  |  |  |  |  |  | REPAROS - BANCADA |  |  |  |
|  | INSPEÇÃO DIMENSIONAL E VISUAL, ANOTAR OS VALORES ENCONTRADOS. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | Antonio claudio |  |  |  |  | 05/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)