| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23060495 |  |  | 48992 |  |  |  |  | 041271 |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C47B CAE-847477 |  |  |  | EXHAUST COLLECTOR |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Realizar reparo por soldagem das trincas indicadas no Drain Fitting, conforme PRPL 2-D008, mantendo o Exhaust a não menos que 250°F (121°C) e utilizar consumível AMS 5832. Processo GTAW CLASSE II Perform weld repair of cracks indicate in the Drain Fitting, per PRPL 2-D0088, maintain the exhaust no less than 250°F (121°C) and use AMS 5832 consumable. GTAW CLASS II Process. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | NDT | LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do local soldado por líquido penetrante conforme Overhaul Manual CSP22001. Perform liquid penetrant inspection of the welded area in accordance with Overhaul Manual CSP22001. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were indications found?) ( ) Sim – Registrar no IAS-RG-0332 (Yes – Register in IAS-RG-0332) ( ) Não – Prosseguir (No – Proceed) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT. Perform post-NDT inspection ( ) Aprovado (Approved) ( ) Rejeitado (Rejected) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-006 Item 3.34. Perform post-NDT inspection according to IAS-IP-006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | BLASTING | JATEAR / BLAST |  |  | Realizar jateamento do Exhaust Collector conforme IAS-IP-006 Item 3.26 Perform grist blast in the Exhaust Collector according to IAS-IP-006 item 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar inspeção final do item. Perform final inspection of the item. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 06/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)