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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23060495
	48992
	041271
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C47B CAE-847477
	EXHAUST COLLECTOR
	REPARO / REPAIR	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	Realizar reparo por soldagem das trincas indicadas no Drain Fitting, conforme PRPL 2-D008, mantendo o Exhaust a não menos que 250°F (121°C) e utilizar consumível AMS 5832. Processo GTAW CLASSE II

Perform weld repair of cracks indicate in the Drain Fitting, per PRPL 2-D0088, maintain the exhaust no less than 250°F (121°C) and use AMS 5832 consumable. GTAW CLASS II Process.

	02
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar inspeção do local soldado por líquido penetrante conforme Overhaul Manual CSP22001.
Perform liquid penetrant inspection of the welded area in accordance with Overhaul Manual CSP22001.

Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were indications found?)

(  ) Sim – Registrar no IAS-RG-0332
(Yes – Register in IAS-RG-0332)

(  ) Não – Prosseguir
(No – Proceed)


	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT.
Perform post-NDT inspection

(  ) Aprovado
(Approved)

(  ) Rejeitado
(Rejected)

	04
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-006 Item 3.34.

Perform post-NDT inspection according to IAS-IP-006 Item 3.34.

	05
	BLASTING	JATEAR / BLAST	Realizar jateamento do Exhaust Collector conforme IAS-IP-006 Item 3.26

Perform grist blast in the Exhaust Collector according to IAS-IP-006 item 3.26

	06
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Realizar inspeção final do item.

Perform final inspection of the item.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	MATEUS MACHADO
	06/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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