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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:021881

	6842678
	A329
	039504
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO  /  AE-106837  /  -15
	FRONT BEARING SUPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨DEIXANDO CENTRADO COM O ¨F¨ E COM= 9.238¨+OU- 0.002¨

RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈LEAVING CENTERED WITH THE ̈F ̈ AND COM= 9.238 ̈+OR- 0.002

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	3
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM       (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	                ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨C¨e na face ¨E¨
APÓS A RETÍFICA FINAL FICARÁ O DIÂMETRO= 9.249¨E A LARGURA COM A FACE ¨E¨=0.864¨
MEDIDAS ATUAIS: 9.238¨E 0.854¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME ON THE DIAMETER ̈C ̈ AND ON THE FACE ̈E ̈ AFTER THE FINAL GRINDING, THE DIAMETER WILL BE = 9.249 ̈ AND THE WIDTH WITH THE FACE ̈E ̈ = 0.864 ̈ CURRENT MEASUREMENTS: 9.238 ̈E 0.854

	6
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨DEIXANDO 9.249¨+OU- 0.0005¨ CENTRADO COM O ¨F ou B¨
E A LARGURA DA FACE ¨E¨= 0.864¨
REMOVER OS CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈LEAVING 9.249 ̈+OR- 0.0005 ̈ CENTERED WITH THE ̈F or B ̈ AND THE WIDTH OF THE FACE ̈E ̈= 0.864 ̈ REMOVE SHARP CORNERS.

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO          (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 06/02/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	06/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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