| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6886145 |  |  | N/C |  |  |  |  | 041680 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550502 / D22A |  |  |  | PUMP SHAFT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨E¨NA ÁREA ASSINALADA DE AMARELO NA FIGURA ANEXA, DEIXANDO= 1.556¨ +OU- 0.001¨ RECTIFY THE DIAMETER ̈E ̈IN THE AREA MARKED IN YELLOW IN THE ATTACHED FIGURE, LEAVING = 1.556 ̈ +OR- 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨E¨ NA ÁREA RETIFICADA. ESTÁ COM 1.556¨E APÓS RETÍFICA FINAL FICARÁ= 1.563¨ VEJA A FIGURA ANEXA. ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈E ̈ IN THE GROUND AREA. IT IS 1.556 ̈AND AFTER FINAL GRINDING IT WILL BE = 1.563 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 135° C POR 5- HORAS. HEAT TREATMENT AT 135° C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨E¨, DEIXANDO= 1.5625¨+OU- 0.0005¨ REMOVER OS EXCESSOS DO CHANFRO E DO CANTO VIVO DO RASGO. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE DIAMETER ̈E ̈, LEAVING= 1.5625 ̈+OR- 0.0005 ̈ REMOVE EXCESS BEVEL AND SHARP CORNER FROM THE RIP. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR GLASS BEAD COM BAIXA PRESSÃO NAS ESTRIAS INTERNAS. IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD WITH LOW PRESSURE TO THE INTERNAL STRETCH MARKS. IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | APLICAR BANHO DE PRATA NAS ESTRIAS INTERNAS, COM O DOBRO DE TEMPO USADO PARA PARAFUSOS, IT-0279. APPLY SILVER PLATING ON THE INNER SPLINES, WITH TWICE THE TIME USED FOR SCREWS, IT-0279. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | APLICAR NAS ESTRIAS INTERNAS, MOLYCOTH 106 E SECAR NO FORNO. APPLY TO INTERNAL SPLINES, MOLYCOTH 106 AND DRY IN THE OVEN. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | MONTAR O PLUG INTERNO. ASSEMBLE THE INTERNAL PLUG. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 07/02/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 07/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)