| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6789695 |  |  | N/C |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| IAS / AE-108636 |  |  |  | DRIVE GEAR |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO: ¨Y¨, DEIXAR = 0.493¨ +OU- 0.001¨ NOTA: PODE SER SÓ ATÉ 0.050¨ DISTANTE DA FACE DOS DENTES. RECTIFY DIAMETER: ̈Y ̈, LEAVE = 0.493 ̈ +OR- 0.001 ̈ NOTE: IT CAN BE ONLY UP TO 0.050 ̈ AWAY FROM THE FACE OF THE TEETH. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨Y¨. ESTÁ 0.493¨E NO FINAL FICARÁ 0.4985¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈Y ̈. IT IS 0.493 ̈AND IN THE END IT WILL BE 0.4985 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO= 0.4984¨+OU- 0.0001¨ REMOVER OS CANTOS VIVOS. RECTIFY CHROME DIAMETER, LEAVING= 0.4984 ̈+OR- 0.0001 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 10/02/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 10/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)