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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6850825
	N/C
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS  /  AE-108636
	DRIVE GEAR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR OS DIÂMETROS:
AP e AR, DEIXA-LOS= 0.493¨ +OU- 0.001¨
NOTA: PODE SER SÓ ATÉ 0.050¨ DISTANTE DA FACE DOS DENTES.

GRINDING DIAMETERS: AP and AR, LEAVE THEM= 0.493 ̈ +OR- 0.001 ̈ NOTE: IT CAN BE ONLY UP TO 0.050 ̈ AWAY FROM THE FACE OF THE TEETH.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NOS DIÂMETROS AP e AR.
ESTÃO 0.493¨E NO FINAL FICARÃO 0.4985¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN AP and AR diameters. THERE ARE 0.493 ̈AND IN THE END IT WILL BE 0.4985

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR OS DIÂMETROS CROMADOS, DEIXANDO-OS= 0.4984¨+OU- 0.0001¨
REMOVER OS CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE CHROME DIAMETERS, LEAVING THEM = 0.4984 ̈+OR- 0.0001 ̈ REMOVE SHARP CORNERS.

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO           (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 10/02/2025
(Date):
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	VILSON BARBOSA
	10/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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