| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10416 |  |  | WN58323 |  |  |  |  | 042505 |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270623 |  |  |  | Outer Shaft |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | Decapar níquel utilizando com ácido nítrico pelo período de 1 hora, garantir a remoção completa do níquel. Remove nickel coating with nitric acid for 1 hour, assure remotion total coating. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | Aplicar Electroless nickel conforme AMS 2405 Ref. Fig. 324 sheet 1 em anexo. Apply electroless nickel per AMS 2405, Ref. Fig. 324 sheet 1 attached. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | Realizar tratamento térmico a uma temperatura de 168-185°C (335-365°F) por 3 horas. Heat the shaft to a temperature of 335-365°F (168-185°C) for 3 hours. Oven started at: __________________ Oven finished at: ___________________ NCC:_____________________ Valid until: ____________________. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do nickel aplicado, certifique-se de que foi aplicado de forma uniforme e que a área aplicada não tenha ultrapassado os limites conforme figura 324 sheet 1 of 2. Inspect electroless nickel Applied, make sure it was applied uniformly, and that the area applied did not exceed the limits as shown in figure 324 sheet 1 of 2. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | NOTA: REMOVER ÓLEO DE PRESERVAÇÃO SOMENTE NO MOMENTO EM QUE FOR INICIAR O PROCESSO DE APLICAÇÃO DO ALSEAL. PARA EVITAR CORROSÃO NO ARTIGO. Aplicar Alseal 518 / 598 conforme procedimento IAS-IP-0005 Item 3.26 Rev.02. Ref. Fig. 324 sheet 1 em anexo. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814). Nota2: Não deve haver bolhas, pingos, rachaduras e a superfície deve ser lisa. NOTE2: REMOVE PRESERVATION ONLY WHEN THE PROCESS IS ABOUT TO BEGIN. TO AVOID CORROSION ON THE PART. Apply Alseal 518 / 598 per IAS-IP-0005 Item 3.26 Rev.02. Ref. Fig. 324 sheet 1 attached. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814). Note: There must be no blisters, drips, mud cracks, or beading and the surface must be smooth. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final (Realizar preservação do artigo protegendo contra danos de impacto e corrosão). Final inspection (Preserve the part and protect to prevent any damage and corrosion). |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 324 attached. |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 11/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)