| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6894131 |  |  | VIDE OBS: |  |  |  |  | 39484 |  |  | 02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550449 |  |  |  | PLANET BEARING SEPARATORS |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 10 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | REALIZAR A REMOÇÃO DE PRATA NOS SEPARADORES. REMOVE SILVER IN THE SEPARATORS |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI CONFORME OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERENCIA NORMA ASTM E1444. PERFORM MPI ACCORDING TO OHM 4RC3 TASK 70-21-03-200-801, REFERENCE ASTM STANDARD E1444. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? WERE INDICATIONS FOUND? ( )SIM/YES ( )NÃO/NO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | REALIZAR NDT NOS SEPARADORES CONFORME: ENSAIO: FPI ASTM E 14417 MÉTODO: D SENSIBILIDADE: 4 APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO, PROSSIGA COM A ETAPA DE LIMPEZA PÓS-NDT. PERFORM NDT IN TH SEPARATORS CONFORM: TEST: FPI ASTM E 14417 METHOD: D SENSIBILITY: 4 DID YOU FOUND ANY INDICATIONS? ( )YES ( )NO, PROCEED TO THE POST NDT CLEANING STEP. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34. PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE MPI. PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332( IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS. AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME OHM EVALUATE THE LIMITS OF ACCEPTANCE ACCORDING TO OHM. ( )APROVADO, APPROVED ( )REJEITADO, REJECTED ANEXAR E REGISTRAR N° LAUDO NDT: _______________ ATTACH AND REGISTER NDT REPORT NO. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | REALIZAR BANHO DE PRATA NOS SEPARADORES CONFORME AMS 2412. APLLY SILVER PLATING IN THE SEPARATORS CONFORME AMS 2412. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL PERFORM FINAL INSPECTION ( )APROVADO, APPROVED ( )REJEITADO, REJECTED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| MOTOR : CAE-550449 SEPARADORES: S/N: ND126RR QTD: 02EA S/N: ND121RR QTD: 02EA S/N: ND161RR QTD: 02EA S/N: ND165RR QTD: 02EA S/N: ND160RR QTD: 02EA |  |  |  |  |  | AUGUSTO ROSA |  |  |  | 11/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)