| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6822465 |  |  | N/C |  |  |  |  | 039484 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| MÉXICO / CAE-550449 / D22A |  |  |  | - COWL |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAGEM OXICHAMA / OXY FLAME WELDING |  |  | REPARAR COM SOLDA AMS 4190 OS DESGASTES MAIORES REPAIRING THE GREATEST WEAR WITH AMS 4190 WELDING |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | DESAMASSAR AS ÁREAS ASSINALADAS E SUAVISAR AS SOLDAS E OS DESGASTES MENORES. UNDENT THE MARKED AREAS AND SMOOTH WELDS AND MINOR WEAR. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO CASO POSITIVO DEVOLVA PARA INSPEÇÃO. RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO IF POSITIVE, RETURN FOR INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | APLICAR PRIME PA-0060 NAS ÁREAS DE ALUMÍNIO INTERNAS E EXTERNAS. APPLY PRIME PA-0060 TO INDOOR AND OUTDOOR ALUMINUM AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | ISOLAR INTERNAMENTE E PINTAR EXTERNAMENTE COR CINZA PA-0065. ISOLATE INTERNALLY AND PAINT EXTERNALLY GRAY COLOR PA-0065. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 11/02/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 11/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)