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	REGISTRO
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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6787478
	N/C
	039484
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO  /  CAE-550449  /  D22A
	1- COWL
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAGEM OXICHAMA / OXY FLAME WELDING	REPARAR COM SOLDA AMS 4190 OS DESGASTES MAIORES

REPAIRING THE GREATEST WEAR WITH AMS 4190 WELDING

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	DESAMASSAR AS ÁREAS ASSINALADAS
E SUAVISAR AS SOLDAS E OS DESGASTES MENORES.

UNDENT THE MARKED AREAS AND SMOOTH WELDS AND MINOR WEAR.

	3
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO
CASO POSITIVO DEVOLVA PARA INSPEÇÃO.

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO IF POSITIVE, RETURN FOR INSPECTION.

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLICAR PRIME PA-0060 NAS ÁREAS DE ALUMÍNIO INTERNAS E EXTERNAS.

APPLY PRIME PA-0060 TO INDOOR AND OUTDOOR ALUMINUM AREAS.

	6
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	                 ISOLAR INTERNAMENTE

E PINTAR EXTERNAMENTE COR CINZA PA-0065.

ISOLATE INTERNALLY AND PAINT EXTERNALLY GRAY COLOR PA-0065.

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO        (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 11/02/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	11/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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