| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363860 |  |  | N/A |  |  |  |  | 038098 |  |  | 2686 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| PN: 362531-1 SN: 0084LK |  |  |  | CONTROLE DO MOTOR ENGINE CONTROLS |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 04 VIDE OBS. |  |  |
| TSN: IGN |  |  |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |  |
| ¦ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | EXECUTAR LIMPEZA CONFORME IP-0006, ITEM 3.35 PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-0006, ITEM 3.35 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR AREAS ADJACENTES DOS ROLAMENTOS NAS POLIAS E BARÇOS NAS DUAS FACES CONFORME IP-0005 ITEM 3.6 INSULATE ADJACENT BEARING AREAS ON PULLEYS AND BEAMS ON BOTH SIDES IN ACCORDANCE WITH IP-0005 ITEM 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | EXECUTAR DECAPAGEM DOS ITEN CONFORME IAS IP-0006 ITEM 3.18 PERFORM STRIPPING OF ITENS IN ACCORDANCE WITH IAS IP-0006 ITEM 3.18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING |  |  | APLICAR NOVO REVESTIMENTO DE NICKEL-CADMIUM (AMARELO) CONFORME SPOP 25 APPLY NEW NICKEL-CADMIUM COATING (YELLOW) ACCORDING TO SPOP 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER ISOLAÇÕES E EXCESSOS, LIMPAR COM AR COMPRIMIDO REMOVE INSULATION AND EXCESS, CLEAN WITH COMPRESSED AIR |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR A CURA DOS BOLTS NO FORNO NA TEMPERATURA DE 180°C A 210°C PELO TEMPO DE 3 HORAS. CURE THE BOLTS IN THE OVEN AT A TEMPERATURE OF 180°C TO 210°C FOR 3 HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL PERFORM FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Manter os itens separados conforme apresentado na entrega. ATENÇÃO: Feito isolamento dos rolamentos das hastes AMAGNÉTICA na seção T-56, solicito conferência conforme padrão da Seção de limpeza e tratamento anticorrosivo, caso contrário pode haver danos severos nos rolamentos. Feito isolamento nas hastes AMAGNETICA, solicito conferência da seção de tratamento químico. 1 – PN 363865-1 (END ASSY, ARM SOCKET, UPPER PULLEY) 2 – PN 363874-1 (END ASSY, UPPER CONTROL ARM INTERMEDIATE) 3 – PN 363871-1 (ARM ASSY, UPPER CONTROL) 4 – PN 363878-1 (ARM ASSY, LOWER) |  |  |  |  |  | Leonardo dos Santos Gomes |  |  |  | 12/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)