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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6829670
	QQ15814
	041518
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO  /  AE-109928  /  -15
	SAFETY OUTER MEMBER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨A¨ DEIXANDO= 1.242¨ +OU- 0.001¨
VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY THE DIAMETER ̈A ̈ LEAVING = 1.242 ̈ +OR- 0.001 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR BANHO DE CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨A¨
ESTÁ 1.242¨E NO FINAL DA RETÍFICA SERÁ 1.248¨

INSULATE AND APPLY HARD CHROME PLATING ON DIAMETER ̈A ̈ IT IS 1,242 ̈ AND AT THE END OF THE RECTIFICATION IT WILL BE 1,248

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO= 1.2480¨ + 0.0002¨
REMOVER CANTO VIVO.
VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY CHROME DIAMETER, LEAVING= 1.2480 ̈ + 0.0002 ̈ REMOVE LIVE CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	DESOBSTRUIR O PEQUENO FURO NO DIÂMETRO ¨A¨

UNCLOG THE SMALL HOLE IN THE DIAMETER ̈A

	6
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL
(  )APROVADO        (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION ( )APPROVED ( )FAILED
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	VILSON BARBOSA
	13/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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