| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23001195 |  |  | WW5781 |  |  |  |  | 041901 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| MÉXICO / AE-106837 / AG-026378 / -15 |  |  |  | REAR CASING |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | ENCHER COM ALUMÍNIO PUTTING AS CORROSÕES NA BORDA DO ALOJAMENTO DO AMORTECEDOR LATERAL E SUAVISAR OS EXCESSOS. FILL WITH ALUMINUM BY PUTTING THE CORROSIONS ON THE EDGE OF THE SIDE SHOCK ABSORBER HOUSING AND SMOOTH OUT THE EXCESSES. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PASSAR ALARGADOR NOS 2- FUROS QUE ALOJAM OS EYE BOLTS. PASS THE REAMER THROUGH THE 2-HOLES THAT HOUSE THE EYE BOLTS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR OS FUROS, ROSCAS E AS ÁREAS DE CONTATO. ISOLATE THE HOLES, THREADS AND CONTACT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | PINTAR EXTERNAMENTE COM PRIME PA-0060 e CINZA PA-0065. PAINT EXTERNALLY WITH PRIME PA-0060 and GRAY PA-0065. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA. REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | APLICAR MOLYCOTH NAS FACES QUE ALOJAM OS COMPONENTES NA ÁREA TRAZEIRA. APPLY MOLYCOTH TO THE FACES THAT HOUSE THE COMPONENTS IN THE REAR AREA. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | LIMPAR TODAS AS ROSCAS DOS PRISIONEIROS. CLEAN ALL THREADS FROM PRISONERS. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR INCLUSIVE AS VIAS INTERNAS CONFORME AIP-0006, 3.10. CLEAN EVEN THE INTERNAL ROADS ACCORDING TO AIP-0006, 3.10. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 13/02/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 13/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)