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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	VIDE OBS
	VIDE OBS
	39484
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE- 550449
	BEARING SEPARATOR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	REMOÇÃO / REMOVE	REMOVER O BANHO DE PRATA.
OBS: PEÇA DE BRONZE

REMOVE THE SILVER PLATE. 
NOTE: BRONZE PIECE

	2
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4.
FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
(  ) SIM           (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. WERE INDICATIONS FOUND? ( ) YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING	APLICAR BANHO DE PRATA, COM O DOBRO DO TEMPO USADO EM PARAFUSOS.   IT-0279

APPLY SILVER PLATING, TWICE AS LONG AS USED ON SCREWS. IT-0279

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO           (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	P/N----------S/N--------                
6890541     ND9185
23062205   JJ13244
6876006     GGA856
23055591   JJ04911
6845263     ND828Y
6844090     ND3864
6878485     MP44573
23062205   JJ13240
6825699     GG091A
6878485     MP45487
6829374     GG38028
23062205   JJ13213
23062238   JJ02214
6878485     MP44769
6878485     MP48708
6825802     GG9379
6829374     GG38033
23064888   JJ05072
6878485     MP45430
6878485     MP48759
6845263     ND813Y
23003208   ND0960
6873232     GGE833
6829354     ND990A
 
	AUGUSTO ROSA
	13/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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