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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6840952
	                             N/A
	039481
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-109928
	COLLECTOR, COMPRESSOR AIR BLEED
	LIMPEZA	7-EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	Aplicar GLASS BEAD com a pressão de 40 a 60 PSI na distância adequada, Fim De Remover Por Completo Todo e qualquer tipo de imperfeição Remanescente, assim mantendo toda peça uniforme  CONFORME A (IAS-IP-0006-3.26).

Apply GLASS BEAD with the pressure of 40 to 60 PSI at the proper distance, End To Remove Completely All and any kind of imperfection Remaining, thus keeping every part uniform AS A (IAS-IP-0006-3.26).

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar Limpeza Aquosa Das Peças Após O Jateamento Conforme A (Ias-Ip-0006 Item, 3.10).

Perform Wet Cleaning of Parts After Blasting According to A (Ias-Ip-0006 Item, 3.10).

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZA INSPEÇÃO FINAL.

( ) APROVADO. ( ) REPROVADO .

FINAL INSPECTION.

() APPROVED. () FAILED.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):

	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	VINÍCIUS RAFAEL
	14/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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