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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6848669
	XX1385
	040044
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550502  /  -15
	AIR INLET HOUSING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	3
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR OS FUROS, PRISIONEIROS E ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THE HOLES, STUDS AND CONTACT AREAS.

	4
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM:
PRIME PA-0060 e
CINZA PA-0065.

PAINT EXTERNALLY WITH: PRIME PA-0060 and GRAY PA-0065.

	5
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E EXCESSOS DE TINTA.

ISOLAR PARA EMBORRACHAMENTO.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT. ISOLATE FOR RUBBERIZATION.

	6
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLICAR EMBORRACHAMENTO NO BORDO DE ATAQUE DOS STRUTS.

APPLY RUBBER TO THE LEADING EDGE OF THE STRUTS.

	7
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	POLIR AS ROSCAS E 

REMOVER O CAGE CENTRAL E INSTALAR OUTRO CROMADO.

REMOVE THE CENTRAL CAGE AND INSTALL ANOTHER CHROME ONE.

	8
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO INTERNO DO CAGE PARA= 4.3344¨-0.0004¨, CENTRANDO PELO DIÂMETRO EXTERNO DO ANEL GRANDE.

GRIND THE INNER DIAMETER OF THE CAGE TO = 4.3344 ̈-0.0004 ̈, CENTERING BY THE OUTER DIAMETER OF THE LARGE RING.

	9
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR INCLUSIVE AS VIAS INTERNAS, CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAN EVEN INTERNAL ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.10

	10
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 15/02/2025
(Date):
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	VILSON BARBOSA
	15/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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