| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10355 |  | N/C |  |  |  |  | 042701 |  |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAT-45576 |  |  | OIL SUMP COVER |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | USINAR DIAMETROS “G” E “H” PARA REMOVER A METALIZAÇÃO EXISTENTE |  |  |  |  |  |  | REPAROS - USINAGEM |  |  |  |
| 02 | REGISTRAR DIMENSÃO DOS DIÂMETROS USINADOS. G:___________ H:___________ |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 03 | Realizar inspeção por líquido penetrante do tipo 1, método B, com nível de sensibilidade 2 FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO ( ) NÃO Do the fluorescent penetrant inspection type 1, method A, sensitivity level 2 WERE INDICATIONS FOUND? |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
|  | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 – 3.34 |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
|  | APLICAR METALIZAÇÃO NOS DIAMENTROS “G” E “H” PARA ACEITAR DIMENSÃO FINAL DE 2,215” (DIA. G) E 2,710” (DIA H) UTILIZANDO NO BOND COAT METCO 450 ONDE A CAMADA DEVE SER DE 0,003” À 0,007” E NO TOP COAT METCO 308NS ONDE A CAMADA MIN. DEVERÁ SER DE 0.015” E A MAX DE 0.025”. (CONFORME PRPL 1-3 ITEM 2 E 3 – E IAS-IP-0004) |  |  |  |  |  |  | REPARO - METALIZAÇÃO |  |  |  |
|  | REALIZAR UMA PRÉ USINAGEM PARA A INSTALAÇÃO NO PT SUPPORT PARA UMA DIMENSÃO DE: H – 2.215” G – 2.710” |  |  |  |  |  |  | REPAROS - USINAGEM |  |  |  |
|  | LIMPAR ROSCAS, POLIR E PREPARAR ÁREAS NÃO METALIZADAS, REMOVENDO EXECESSOS DE METALIZAÇÃO E MATERIAS DE MASCARAMENTO. |  |  |  |  |  |  | REPAROS - BANCADA |  |  |  |
|  | INSTALAR A OIL SUMP COVER NO SUPORTE DE TURBINA DE FORÇA. |  |  |  |  |  |  | M250- & RR300 |  |  |  |
|  | USINAR OS DIÂMETROS CONFORME ABAIXO: G – 2.719” +0.0005” -0.000” H – 2.2245” +0.0005” -0.000” |  |  |  |  |  |  | REPAROS - USINAGEM |  |  |  |
|  | REGISTRAR DIMENSÃO DOS DIÂMETROS USINADOS. G= ________________ H= ________________ |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
|  | INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  | 17/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)