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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	6827887
	6149
	042645
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	MÉXICO  /  AE-109928  /  -15
	STARTER SHAFT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨T¨ DEIXANDO COM 1.557¨+OU- 0.001¨

RECTIFY THE DIAMETER ̈T ̈ LEAVING WITH 1.557 ̈+OR- 0.001

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨T¨
ESTÁ COM 1.557¨E FICARÁ NO FINAL= 1.563¨

APPLY HARD CHROME TO DIAMETER ̈T ̈ HE HAS 1.557 ̈AND WILL BE IN THE FINAL = 1.563

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨T¨, DEIXANDO= 1.5628¨+OU- 0.0002¨
VEJA A FIGURA ANEXA.
REMOVER CANTO VIVO.

RECTIFY THE DIAMETER ̈T ̈, LEAVING= 1.5628 ̈+OR- 0.0002 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. REMOVE LIVE CORNER.

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 19/02/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	19/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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