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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	AN938-12
	N/A
	038098
	02686

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	PN: 362531-1
SN: 0084LK
	TEE, UNION, PARAFUSOS DIVERSOS DO SISTEMA DE EXTINÇÃO FOGO
TEE, UNION, MISCELLANEOUS BOLTS FIRE EXTINGUISHER SYSTEM
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	ITENS DIVERSOS
MISCELLANEOUS ITEMS


	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	EXECUTAR LIMPEZA CONFORME IP-0006, ITEM 3.35

PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-0006, ITEM 3.35


	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING	APLICAR NOVO REVESTIMENTO DE NICKEL-CADMIUM (AMARELO) CONFORME SPOP 25 

APPLY NEW NICKEL-CADMIUM COATING (YELLOW) ACCORDING TO SPOP 25

 


	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	EXECUTAR A CURA DOS BOLTS NO FORNO NA TEMPERATURA DE 180°C A 210°C PELO TEMPO DE 3 HORAS.

CURE THE BOLTS IN THE OVEN AT A TEMPERATURE OF 180°C TO 210°C FOR 3 HOURS.


	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL

PERFORM FINAL INSPECTION


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     Manter os itens separados conforme apresentado na entrega. 
Itens do sistema de EXTINÇÃO DE FOGO do QEC do México prioridade 00
Tee, union, bolt, nuts, washer and bracket, APPLY NEW NICKEL-CADMIUM COATING (YELLOW)

	[bookmark: Texto3]     Leonardo dos Santos Gomes
	[bookmark: Texto4]     21/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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