| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23035102 |  |  | 32138 |  |  |  |  | 035242 |  |  | TLN2118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| 6899400 |  |  |  | HOUSING ASSY |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar remoção dos prisioneiros do housing filter. Remove the housing filter studs. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem da face de assentamento superior da tampa do housing filter, removendo 0.0010” +0.005”/-0.000 de material. Machine the top seating face of the housing filter cover, removing 0.0010" +0.005"/-0.000 of material. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-006 item 3.35 Rev.03. Clean the part per IAS-IP-006 item 3.35 Rev. 03. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | CONVERSAO QUIMICA / CHEMICAL CONVERSION |  |  | Realizar conversão química utilizando dicromato de sódio conforme 10W3 – Overhaul manual. Perform chemical conversion using sodium dichromate according to 10W3 – Overhaul Manual. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-006 item 3.35 Rev.03. Clean the part per IAS-IP-006 item 3.35 Rev. 03. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Instalar studs removidos anteriormente conforme 10W3 – Overhaul Manual. Refer to the 10W3 Overhaul Manual to reinstall previously removed bolts. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção Final. Final Inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 21/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)