| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVERSOS |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 040118 |  |  | TLN02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550502 |  |  |  | BRACKET ASSY, ENGINE MOUNTING PLATE |  |  | REPARO T56 / REPAIR T56 |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING |  |  | APLICAR NOVO REVESTIMENTO DE NICKEL-CADMIUM (AMARELO) CONFORME SPOP 25. APPLY NEW NICKEL-CADMIUM (YELLOW) COATING ACCORDING TO SPOP 25. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR A CURA DOS BRACKETS NO FORNO NA TEMPERATURA DE 180°C A 210°C PELO TEMPO DE 3 HORAS. CURE THE BRACKETS IN THE OVEN AT 180°C TO 210°C FOR 3 HOURS. INÍCIO BAKE / START BAKE:_________________ FIM DO BAKE / END BAKE:_______________________ TEMPERATURA / TEMPERATURE:_____________ NCC:________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL. PERFORM FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| FINAL DO PROCESSO DEIXAR NA OFICINA T56 COM OS TÉCNICOS OU INSPETORES. |  |  |  |  |  | MARCELO MOREIRA |  |  |  | 21/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)