| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6792266 |  |  | BL 39284 |  |  |  |  | 040044 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550502 / D22A |  |  |  | - PUMP BODY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS GEAR POCKETS DO LADO DOS PARAFUSOS, REMOVENDO 0.012¨ -0.002¨DE ESPESSURA DA SUPERFÍCIE ¨AA¨ e do DIÂMETRO ¨AK¨ MACHINE THE GEAR POCKETS ON THE SIDE OF THE SCREWS, REMOVING 0.012 ̈ -0.002 ̈ SURFACE THICKNESS ̈AA ̈ and DIAMETER ̈AK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR O DIÂMETRO INTERNO DAS BUCHAS E AS DEMAIS ÁREAS. ISOLATE THE INNER DIAMETER OF THE BUSHINGS AND OTHER AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR COM SPRABRONZE AA, AS GEAR POCKETS, SUPERFÍCIE ¨AA¨ e o DIÂMETRO ¨AK¨. METALLIZE WITH SPRABRONZE AA, THE GEAR POCKETS, SURFACE ̈AA ̈ and the DIAMETER ̈AK ̈. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A METALIZAÇÃO, DEIXANDO: A PROFUNDIDADE= 0.7075¨+OU- 0.0005¨ E O DIÂMETRO= 1.2505¨+OU- 0.0005¨ VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINING THE METALLIZATION, LEAVING: THE DEPTH= 0.7075 ̈+OR- 0.0005 ̈ AND DIAMETER= 1.2505 ̈+OR- 0.0005 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR 2- REBAIXOS NAS BUCHAS NA SUPERFÍCIE ¨AA¨ VEJA A FIGURA ANEXA. (0.062¨ x 0.015¨) MACHINING 2- RECESSES IN THE BUSHINGS ON THE SURFACE ̈AA ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. (0.062 ̈ x 0.015 ̈) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS. PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING THE EXCESSES. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 25/02/2025 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 25/02/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)