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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000522
	YP11860
	043139
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRE-200279
	Gearbox cover
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested:
Treat corrosion and restore coating per HMM CSP22005.

	
	Remover coating conforme SPM CSP22006 Task 70-34-07-300-801.

Remove coating per SPM CSP22006 Task 70-34-07-300-801.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	
	Realizar inspeção na tridimencional e anexar laudo assinado.

Carry out a three-dimensional inspection and attach a signed report.
	
	TRIDIMENCIONAL

	
	Remover corrosão nas superfícies externas, aplicar epoxy preenchendo os defeitos causados pela corrosão deixando o perfil o mais próximo do original possível 

Remove corrosion on external surfaces, apply epoxy filling defects caused by corrosion, leaving the profile as close to the original as possible.
	
	REPAROS MANUAIS

	
	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 rev.3.

Perform Cleaning iaw IAS-IP-0006 item 3.35 rev.3.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	
	Aplique a solução de dicromato no metal base exposto.

Apply the dichromate solution to the bare metal.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	
	MASCARAMENTO:
Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento, PN e SN e locais onde não será aplicado coating. (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint)

MASKING:
Insolate studs, HELICOILS, seating faces, PN and SN and places where no coating will be applied. (task 70-32-11-300-801 - application of corrosion resistant paint).
	
	PINTURA

	
	Realizar pintura conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint).

Apply coating per IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint).
	
	PINTURA

	
	Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts.

Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts.
	
	LIMPEZA QUÍMICA

	
	Inspeção final

Final inspection.
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	ANTONIO CLAUDIO
	27/02/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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