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	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	REMOVER BANHO DE NIQUEL EXISTENTE POR PROCESSO ELETRO-QUIMICO – PRPL 1-5.

REMOVE EXISTING NICKEL PLATE BY ELECTRO-CHEMICAL PROCESS – PRPL 1-5.

	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8,  DO TIPO 1, MÉTODO A COM NÍVEL DE SENSIBILIDADE 2 .

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?

(       )  SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO

(       ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT

DO THE FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION IN ACCORDANCE WITH PRPL 1-8, TYPE I, METHOD A, SENSITIVITY LEVEL 2

WERE INDICATIONS FOUND?

	
	NDT

	
	
DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM.

(       ) APROVADO

(       ) REJEITADO

RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS.
REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM 


	
	INSPEÇÃO

	
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT – IAS-IP-0006 – 3.34

CLEANING AFTER NDT INSPECTION.

	
	LIMPEZA

	
	REPASSAR TODAS AS ROSCAS.

RETREAD ALL THREADS.

	
	REPAROS MANUAIS

	
	COM UMA FERRAMENTA ROTATIVA, UTILIZANDO LIXA, REMOVER A CORROSÃO DO SCROLL O MÁXIMO POSSÍVEL TOMANDO CUIDADO COM A ESPESSURA DA PAREDE. DURANTE O RETRABALHO PODERÁ ACIONAR A INSPETORIA.

WITH A ROTARY TOOL, USING SANDPAPER, REMOVE CORROSION FROM THE SCROLL AS MUCH AS POSSIBLE, TAKING CARE OF THE THICKNESS OF THE WALL. DURING REWORK YOU MAY CALL THE INSPECTOR.
	
	REPAROS MANUAIS

	
	REALIZAR LIMPEZA PÓS RETRABALHO - IAS-IP-0006 – 3.30

PERFORM POST REWORK CLEANING - IAS-IP-0006 – 3.30
	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3,26

PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 ITEM 3.26
	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR LIMPEZA CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3,30

PERFORM CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 ITEM 3.30
	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR INSPEÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

PERFORM INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED

	
	INSPEÇÃO

	
	APLICAR BANHO DE NIQUEL QUIMICO CONFORME AMS2405 - PRPL B001/D

APPLY CHEMICAL NICKEL BATH ACCORDING TO AMS2405 - PRPL B001/D

	
	LIMPEZA

	
	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL

PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO OVERHAUL MANUAL
	
	INSPEÇÃO
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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